

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE**  **400 (E600/F900)**

Marquage CE selon Norme NF EN 1433

■ **Caniveau HRI 400 ht 300 :ml**

Caniveau monobloc en béton Haute Performance armé, résistant aux agressions climatiques (W + R), réalisé en démoulage différé et béton autoplaçant C55/67 avec profilé en acier galvanisé solidaire de l’armature et des douilles de boulonnage des grilles.

Emboîtement mâle / femelle sur 3 côtés et goujons. Gorge intégrée dans l’emboîtement pour l’application éventuelle d’un joint mastic souple.

■ **Résistanceintégrée, Type I selon la norme NF EN1433** (résistance indépendante de la mise en œuvre)

■ **Résistance groupes 5&6 (cl. E600/F900)**

■ **Grilles**

Grillesen fonte ductile FGS 500-7 livrées boulonnées sur le corps du caniveau par vis et rondelles inox + caches boulons

❏ Grille barreaux « Banane » à grande capacité d’absorption avec ergots à relief antidérapants et déflecteur d’eau. Surface d’avalement 1540 cm²/ml

❏ **Couleur de la grille : Noire** ❏ **Autre RAL à préciser :**

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP Suite**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE**  **400 (E600/F900)**

■ **Dimensions :**

❏ **HRI 400 ht 300**dedimensions intérieures 341 x 300 mm

Section hydraulique sous grille : 804 cm²

Longueur : 2.25 m (Existe en élément de 0.75m)

❏ **HRI 400 ht 400**dedimensions intérieures 341 x 400 mm

Section hydraulique sous grille : 977 cm²

Longueur : 2.25 m

❏ **HRI 400 ht 500**dedimensions intérieures 342 x 500 mm

Section hydraulique sous grille : 1439 cm²

Longueur : 2.25 m

■ **Avaloirs :unités**

Élément monobloc avec emboîtement mâle-femelle, gorge intégrée et goujons. Livré avec panier dégrilleur en acier galvanisé et grille boulonnée.

3 réservations Ø160/200 mm.

Longueur : 0,75 m

■ **Plaques d’about**

**Béton** 🞏 Emboîtement mâle : \_\_\_\_\_\_\_\_ unités

 🞏 Emboîtement femelle : \_\_\_\_\_ unités

■ **Kit vis antivol pour grille**